	[image: image2.png]A

Benjamin Moore
Paints



AURA( 

WATERBORNE INTERIOR PAINT MATTE FINISH 522
Матовая краска на водной основе для внутренних работ


	Отличительные особенности:……        ….
	
	Общие сведения:………………..…..

	· Исключительная укрывистость за меньшее количество слоев

· Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени и грибку.

· Технология ColorLock® препятствует истиранию цвета.
· Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени

· Нулевое содержание ЛОВ, слабый запах

· Легкость нанесения

· Самогрунтующаяся
· Загрязнения легко смываются

· Великолепные характеристики по подкрашиванию

· Легкая очистка инструментов 
	
	Матовая краска AURA® является частью инновационной системы покрытий и колорантов, сочетающей самые лучшие технологии для достижения исключительной долговечности любого цвета и сохранения красивого внешнего вида на долгое время. В дополнение к 100% акриловому латексу были добавлены запатентованные смолы, чтобы придать покрытию исключительные  качественные характеристики.   



	Рекомендуется для:
	
	Ограничения:

	Для нового или ранее окрашенного гипсокартона, штукатурки, каменной кладки и дерева, загрунтованного или ранее окрашенного металла, новых или окрашенных потолков из звукопоглощающей плитки. Идеально для поверхностей, где требуется максимальная долговечность и устойчивый цвет. 
	
	· Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С.

· В краску Aura® можно добавлять только колоранты на водной основе Gennex®

	Подробная информация:                                                                         

	Цвета:     - Стандартные:

Готовых цветов нет

               - Базы для окрашивания:

Базы Benjamin Moore® Gennex®  - 1Х, 2Х, 3Х, 4Х
               - Специальные цвета:

Свяжитесь с представителем нашей компании
Экологическая информация:
Соответствует требованиям по содержанию летучих органических веществ во всех регулируемых зонах. Нулевое содержание ЛОВ согласно EPA method 24.

MPI #53, 53 X-Green, MPI 141, 143 X-Green
Class A (0-25) поверх невозгораемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84.

Противомикробное – данный продукт содержит вещества, которые препятствуют развитию микробов на поверхности пленки краски. Этот продукт содержит противомикробные добавки, которые препятствуют развитию грибка и плесени на поверхности пленки краски.

[image: image1.emf]
Знак Green Promise® компании Benjamin Moore это наша гарантия того, что данный продукт соответствует и часто превосходит строжайшие критерии по экологической безопасности и рабочим характеристикам касаемо ЛОВ, вредных выбросов, нанесения, устойчивостью к мытью и очистке щеткой, упаковке, а также обеспечивает высокий уровень рабочих характеристик, которые вы ожидаете получить от Benjamin Moore. 

LEED® v4
CDPH v1

Emission Certified
CHPS Low Emitting Credit
VOC
(любой цвет)

ДА

ДА
ДА

0 г/л 
Данный продукт также был протестирован в сторонних независимых организациях и соответствует или превосходит опубликованные критерии по химическим ограничениям и рабочим характеристикам, включенным в стандарты, указанные ниже. 
GreenSeal™ GS-11 2010


	
	Технические данные          Пастельная база 

Тип                   Акриловый и запатентованные смолы 

Тип пигмента                                      Диоксид титана                                   
Объем твердых частиц                                       47,8%

Теоретический расход при       

рекомендуемой толщине пленки  32,5 – 37,2 м2/гал

Толщина пленки:                - Сырая                4.3 мил

                                           - Высохшая          2.1 мил

В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски

Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.):

Высыхает до прикосновения                               1 час

До повторного нанесения                                   1 час

Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования.
Вязкость                                          103 ± 2 по Кребсу                                                

Точка возгорания                                                   Нет      

Степень блеска                               матовая (3-5@85o)
Температура                             мин.                  +100С

окрашиваемой поверхности     макс.                 +320С  

Разводить                                                См. таблицу
Очиститель                                                Чистая вода

Вес галлона                                                         5,6 кг              

Хранить при темп.        - мин.                          +4.40С
                                     - макс.                          +320С

Летучие органические вещества
0 г/л
Нулевое содержание ЛОВ после колерования 
(любая база и любой цвет)






Подготовка поверхности:


Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира отслаивающейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску, зашкурьте эти места, чтобы они не выделялись по сравнению с остальными. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны тщательно просохнуть перед окрашиванием. До и после того, как заполните отверстия от гвоздей, трещины и другие неровности, точечно загрунтуйте поверхность матовым покрытием AURA®.


Перед нанесением базового покрытия, недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть в течение 30 дней. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Гладкий или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы. 





Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия затруднена. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.


От грунтовки до завершающего покрытия:


Матовое покрытие Aura® является самогрунтующимся на большинстве поверхностей. Покрытие будет действовать в качестве своего собственного грунта, обеспечивая оптимальную основу для последующего завершающего слоя. Для обнаженных субстратов требуется 2 слоя; для ранее окрашенных - 1 или 2 слоя. Обратите внимание: Для отдельных насыщенных цветов должна использоваться база Aura® Color Foundation, чтобы достичь максимальной укрывистости и желаемого цвета завершающего покрытия. Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора. 


Дерево и древесные композитные материалы:


Грунтовка: Fresh Start ( Multi-Purpose Latex Primer  (N023) или Fresh Start( High Hiding All Purpose Primer  (046).


Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ Aura®.





Древесина с просачиванием древесных красителей, такая как красное дерево и кедр:


Грунтовка: Fresh Start( High Hiding All Purpose Primer  (046) или Fresh Start( Multi-Purpose Oil Based Primer  (024)


Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ Aura®.





Штукатурка / гипсокартон: 


Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ aura®. 


Каменная кладка (Бутовая и пористая кладка):


Грунтовка: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)


Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ Aura®. 


Гладкий монолитный или сборный бетон: 


Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ Aura®. 





Черный металл (сталь и железно): 


Грунтовка: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) или Ultra Spec® HP Alkyd Metal Primer (HP06)


Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ Aura®. 


Цветной металл (оцинкованный и алюминий):


Все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть эмульгатором масла и жира Corotech( Oil & Grease Emulsifier (V600), чтобы удалить все загрязнения. 








Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.


Грунтовка:  не требуется на правильно подготовленных поверхностях.


Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя матовой краски для внутренних работ Aura®. 


Ранее окрашенные поверхности (любые):  Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, рекомендуемым для данного субстрата выше.


Нанесение покрытия:


Перемешивание краски: тщательно перемешайте перед и во время использования.  Используйте такие же техники нанесения кистью, какие вы бы использовали для любого покрытия для внутренних работ с низким содержанием ЛОВ. Benjamin Moore рекомендует экстра-прочную кисть из полиэстера/нейлона для достижения лучших результатов.


Aura® обеспечивает отличную растекаемость и выравнивание. Не делайте слишком частых движений кистью в попытке выровнять следы от кисти.


Мы рекомендуем валик Benjamin Moore® Aura® (длина ворса 3/8) для достижения лучших результатов. Aura® высыхает быстрее, чем другие акриловые краски, поэтому соблюдайте правило сырого края, чтобы избежать перехлестов. Окрашивайте валиком вертикальные секции шириной 92-122 см.


Если край начинает подсыхать, или вы видите, что вы пропустили участок, а краска уже начинает загустевать, дайте ей полностью высохнуть, прежде чем приступать к подкрашиванию. Этот продукт также можно наносить распылителем.


Разведение/очистка инструментов


При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления.


Таблица ниже предназначена для общей информации�
�
�
Мягкие условия�
Жесткие условия�
�
�
Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии.�
Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено.�
�
Кисть:


Полиэстер/нейлон�
Разведение не требуется�



Добавьте 518 Extender  


Максимальное количество 8 жидких унций на 1 галлон краски


Никогда не добавляйте другие краски и растворители�
�
Валик:


Высококачественный 


3/8”�
�
�
�
Распылитель: Безвоздушный


Давление: 1000-2000 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,013-0,017”�
�
�
�
Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины. 


ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации. 





Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:


Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. 





























Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом.





ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.





В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».








Хранить в недоступном


для детей месте


Не замораживать











