| AURA® BATH AND SPA WATERBORNE INTERIOR PAINT MATTE FINISH 532 Матовая краска на водной основе для ванных комнат и спа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отличительные особенности: |  |  | Общие сведения: |  |
| - Оптимизирована для влажной среды - Исключительная укрывистость за меньшее количество слоев - Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени и грибку. - Технология ColorLock® препятствует истиранию цвета. - Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени - Нулевое содержание ЛОВ, слабый запах - Легкость нанесения - Самогрунтующаяся на большинстве поверхностей - Загрязнения легко смываются - Великолепные характеристики по подкрашиванию - Легкая очистка инструментов |  |  | Матовая краска Aura® для ванных и спа это интерьерное покрытие качества premium, специально разработанное для обеспечения оптимальных рабочих характеристик в условиях повышенной влажности, например, в ванных комнатах и спа. Помимо дополнительных преимуществ технологии Color Lock Technology и устойчивости к плесени, эта краска обеспечивает исключительную долговечность и устойчивый цвет. |  |
| Рекомендуется для: |  |  | Ограничения: |  |
| Для нанесения в ванных комнатах и саунах. Для нового или ранее окрашенного гипсокартона, штукатурки, каменной кладки и загрунтованного или ранее окрашенного металла и дерева. Дайте окрашенной поверхности просохнуть 2 недели перед мытьем. |  |  | - Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. - В краску Aura® можно добавлять только колоранты на водной основе Gennex® |  |
| Подробная информация: |  |  |  |  |
| Цвета: - Стандартные: Готовых цветов нет - Базы для окрашивания: Базы Benjamin Moore® Gennex® - 1Х, 2Х, 3Х, 4Х - Специальные цвета: Свяжитесь с представителем нашей компании Экологическая информация: Соответствует требованиям по содержанию летучих органических веществ во всех регулируемых зонах. Нулевое содержание ЛОВ согласно EPA method 24. Class A (0-25) поверх невозгораемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84. Противомикробное – данный продукт содержит вещества, которые препятствуют развитию микробов на поверхности пленки краски. Этот продукт содержит противомикробные добавки, которые препятствуют развитию грибка и плесени на поверхности пленки краски. Знак Green Promise® компании Benjamin Moore это наша гарантия того, что данный продукт соответствует и часто превосходит строжайшие критерии по экологической безопасности и рабочим характеристикам касаемо ЛОВ, вредных выбросов, нанесения, устойчивостью к мытью и очистке щеткой, упаковке, а также обеспечивает высокий уровень рабочих характеристик, которые вы ожидаете получить от Benjamin Moore. LEED® v4; CDPH v1 Emission Certified; CHPS Low Emitting Credit; VOC (любой цвет). ДА; ДА; ДА; 0 г/л. GreenSeal™ GS-11 2010. Данный продукт также был протестирован в сторонних независимых организациях и соответствует или превосходит опубликованные критерии по химическим ограничениям и рабочим характеристикам, включенным в стандарты, указанные ниже. |  | Технические данные Пастельная база Тип Акриловый и запатентованные смолы Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 45,1% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 32,5 – 41,8 м2/гал Толщина пленки: - Сырая 4.0 мила - Высохшая 1.8 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски Время высыхания (при +250C, 50% относит. Влажн.): Высыхает до прикосновения 1 час До повторного нанесения 1 час Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 99 ± 3 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска матовая (3-4.5@85o) Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разведение См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 5,2 кг Хранить при темп. – мин. +4.40С - макс. +320С Летучие органические вещества 0 г/л Нулевое содержание ЛОВ после колерования (любая база и любой цвет) |  |  |

Цветной металл (оцинкованный и алюминий):

Все новые металлические поверхности необходимо тщательно помыть эмульгатором масла и жира Corotech Oil & Grease Emulsifier (V600), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.

Грунтовка:  не требуется на правильно подготовленных поверхностях.

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Ранее окрашенные поверхности (любые): Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, рекомендуемым для данного субстрата выше.

Нанесение покрытия:

Перемешивание краски: тщательно перемешайте перед и во время использования.  Используйте такие же техники нанесения кистью, какие вы бы использовали для любого покрытия для внутренних работ с низким содержанием ЛОВ. Benjamin Moore рекомендует экстра-прочную кисть из полиэстера/нейлона для достижения лучших результатов.

Aura® обеспечивает отличную растекаемость и выравнивание. Не делайте слишком частых движений кистью в попытке выровнять следы от кисти.

Мы рекомендуем валик Benjamin Moore® Aura® (длина ворса 3/8) для достижения лучших результатов. Aura® высыхает быстрее, чем другие акриловые краски, поэтому соблюдайте правило сырого края, чтобы избежать перехлестов. Окрашивайте валиком вертикальные секции шириной 92-122 см.

Если край начинает подсыхать, или вы видите, что вы пропустили участок, а краска уже начинает загустевать, дайте ей полностью высохнуть, прежде чем приступать к подкрашиванию. Этот продукт также можно наносить распылителем.

Разведение/очистка инструментов:

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный Полиэстер/нейлон |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 1000-2000 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,013-0,017” |  |  |

Очистка: Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Составляющие распылителя следует ополоснуть уайт-спиритом для предотвращения образования ржавчины.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации.

Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:

Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира отслаивающейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску, зашкурьте эти места, чтобы они не выделялись по сравнению с остальными. Глянцевые поверхности следует зачистить наждачной бумагой. Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны тщательно просохнуть перед окрашиванием. До и после того, как заполните отверстия от гвоздей, трещины и другие неровности, точечно загрунтуйте поверхность матовым покрытием Aura® Bath & Spa.

Выделение поверхностно-активных веществ — это часто возникающая проблема в местах, где влага скапливается на стенах, например, в ванных комнатах и душевых. Хотя Aura® Bath & Spa обладает отличной устойчивостью к выделению поверхностно-активных веществ при нанесении на новые субстраты, пятна от поверхностно-активных веществ на существующих покрытиях могут проникнуть сквозь пленку AURA® Bath & Spa, если их не удалить перед окрашиванием. Ранее окрашенные поверхности необходимо тщательно помыть и дать им высохнуть, прежде чем наносить матовое покрытие Aura® Bath & Spa.

Перед нанесением базового покрытия, недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть в течение 30 дней. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Гладкий или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы.

Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия затруднена. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Матовое покрытие Aura® Bath & Spa является самогрунтующимся на большинстве поверхностей. Покрытие будет действовать в качестве своего собственного грунта, обеспечивая оптимальную основу для последующего завершающего слоя. Для обнаженных субстратов требуется 2 слоя; для ранее окрашенных - 1 или 2 слоя. Обратите внимание: Для отдельных насыщенных цветов должна использоваться база Aura® Foundation, чтобы достичь максимальной укрывистости и желаемого цвета завершающего покрытия. Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора.

Дерево и древесные композитные материалы:

Грунтовка: Fresh Start  Multi-Purpose Latex Primer  (N023) или Fresh Start High Hiding All Purpose Primer  (046).

Древесина с просачиванием древесных красителей, такая как красное дерево и кедр:

Грунтовка: Fresh Start Multi-Purpose Oil Based Primer  (024), Alkyd Enamel Underbody (217) или 1-2 cлоя Fresh Start High Hiding All Purpose Primer  (046).

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Штукатурка / гипсокартон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Каменная кладка (Бутовая и пористая кладка):

Грунтовка: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Гладкий монолитный или сборный бетон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Черный металл (сталь и железно):

Грунтовка: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) или Ultra Spec® HP Alkyd Metal Primer (HP06)

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира отслаивающейся краски, водорастворимых частиц и плесени. Удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску, зашкурьте эти места, чтобы они не выделялись по сравнению с остальными. Глянцевые поверхности следует зачистить наждачной бумагой. Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны тщательно просохнуть перед окрашиванием. До и после того, как заполните отверстия от гвоздей, трещины и другие неровности, точечно загрунтуйте поверхность матовым покрытием Aura® Bath & Spa.

Выделение поверхностно-активных веществ — это часто возникающая проблема в местах, где влага скапливается на стенах, например, в ванных комнатах и душевых. Хотя Aura® Bath & Spa обладает отличной устойчивостью к выделению поверхностно-активных веществ при нанесении на новые субстраты, пятна от поверхностно-активных веществ на существующих покрытиях могут проникнуть сквозь пленку AURA® Bath & Spa, если их не удалить перед окрашиванием. Ранее окрашенные поверхности необходимо тщательно помыть и дать им высохнуть, прежде чем наносить матовое покрытие Aura® Bath & Spa.

Перед нанесением базового покрытия, недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть в течение 30 дней. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Гладкий или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы.

Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия затруднена. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Матовое покрытие Aura® Bath & Spa является самогрунтующимся на большинстве поверхностей. Покрытие будет действовать в качестве своего собственного грунта, обеспечивая оптимальную основу для последующего завершающего слоя. Для обнаженных субстратов требуется 2 слоя; для ранее окрашенных - 1 или 2 слоя. Обратите внимание: Для отдельных насыщенных цветов должна использоваться база Aura® Foundation, чтобы достичь максимальной укрывистости и желаемого цвета завершающего покрытия. Проконсультируйтесь у вашего дистрибьютора.

Дерево и древесные композитные материалы:

Грунтовка: Fresh Start  Multi-Purpose Latex Primer  (N023) или Fresh Start High Hiding All Purpose Primer  (046).

Древесина с просачиванием древесных красителей, такая как красное дерево и кедр:

Грунтовка: Fresh Start Multi-Purpose Oil Based Primer  (024), Alkyd Enamel Underbody (217) или 1-2 cлоя Fresh Start High Hiding All Purpose Primer  (046).

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Штукатурка / гипсокартон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Каменная кладка (Бутовая и пористая кладка):

Грунтовка: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Гладкий монолитный или сборный бетон:

Грунтовка/Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

Черный металл (сталь и железно):

Грунтовка: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) или Ultra Spec® HP Alkyd Metal Primer (HP06)

Завершающее покрытие: 1 ли 2 слоя матовой краски Aura® Bath & Spa.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».

Хранить в недоступном

для детей месте

Не замораживать