| REGAL® SELECT PREMIUM INTERIOR PAINT SEMI-GLOSS FINISH 551 Полуглянцевая краска на водной основе для внутренних работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отличительные особенности:…… …. |  | Общие сведения:………………..….. |  |  |
| - Отличная долговечность - Отличная укрывистость - Легкость нанесения - Нулевое содержание ЛОВ, слабый запах - Самогрунтующаяся на большинстве поверхностей - Обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени - Не разбрызгивается - Превосходная растекаемость и распределение |  | Долговечное, легкое в использовании покрытие качества Premium, которое можно мыть и чистить щеткой. Красивое покрытие для внутренней отделки и акцентных элементов. Идеально подходит для поверхностей, подвергающихся сильному износу и загрязнению, такие как коридоры, лестничные пролеты, столовые, раздевалки, лаборатории и т.д. Легко наносится с помощью кисти, валика или распылителя. Превосходные кроющие и выравнивающие способности. Самогрунтующееся на большинстве поверхностей. |  |  |
| Рекомендуется для: |  | Ограничения: |  |  |
| Идеально для внутренней отделки, дверей, шкафов, стен, новых или окрашенных потолков из звукопоглощающей плитки, а также для нового или ранее окрашенного гипсокартона, штукатурки, каменной/кирпичной кладки, загрунтованного или ранее окрашенного дерева, металла. |  | - Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +100С. |  |  |
| Подробная информация: |  |  |  |  |
| Цвета: - Стандартные: Белый - Базы для окрашивания: Базы GENNEX® Waterborne Colorant: 1X, 2X, 3X и 4X - Особые цвета: Обращайтесь к специалистам нашей компании Экологическая информация: Соответствует требованиям по ЛОВ во всех подконтрольных регионах. Нулевое содержание ЛОВ Class A (0-25) поверх невозгораемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84. MPI #54, 54 X-Green, 141, 141 X-Green, 147, 147 X-Green Class A (0-25) поверх невозгораемых поверхностей при проведении испытаний согласно стандарту ASTM E-84. Противомикробное – данный продукт содержит вещества, которые препятствуют развитию микробов на поверхности пленки краски. Этот продукт содержит противомикробные добавки, которые препятствуют развитию грибка и плесени на поверхности пленки краски. Основанный на независимых лабораторных исследованиях, знак Green Promise™ свидетельствует, что данная продукция соответствует и даже превосходит каждый стандарт, указанный в таблице ниже. LEED; CDPH v1 Emission Certified; CHPS Low Emitting Credit; VOC (любой цвет); GreenSeal™ GS-11 2010. ДА; ДА; ДА; 0 г/л; ДА. Продукция со знаком Green Promise™ также соответствует или превосходит опубликованные критерии по химическим ограничениям и рабочим характеристикам, включенным в стандарты, указанные выше и основанные на независимых сторонних исследованиях, но не была сертифицирована по этим стандартам. |  | Технические данные База 1 Тип запатентованный 100% акриловый латекс Тип пигмента Диоксид титана Объем твердых частиц 39,9% Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки 37,2 – 41,8 м2/гал Толщина пленки: - Сырая 3.8 мил - Высохшая 1.5 мил В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что определили правильное количество покрытия для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): Высыхает до прикосновения 1 час До повторного нанесения 3 часа Окрашенные поверхности можно мыть через 2 недели. Высокая влажность и низкая температура увеличит время высыхания, до повторного нанесения и использования. Вязкость 99 ± 2 по Кребсу Точка возгорания Нет Степень блеска полуглянец (50-60@60o) Температура мин. +100С окрашиваемой поверхности макс. +320С Разводить См. таблицу Очиститель Чистая вода Вес галлона 4,9 кг Хранить при темп. - мин. +40С - макс. +320С Летучие органические вещества 0 г/л Нулевое содержание ЛОВ после колерования (любая база и любой цвет) |

Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Ранее окрашенные поверхности (любые):  Загрунтуйте обнаженные участки соответствующим грунтом, рекомендуемым для данного субстрата выше.

Нанесение покрытия:

Тщательно перемешайте перед нанесением, а также периодически помешивайте в процессе работы.

Разведение/очистка инструментов:

| При определенных условиях может понадобиться добавление Benjamin Moore® 518 Extender для увеличения времени высыхания и характеристик распыления. Таблица ниже предназначена для общей информации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мягкие условия | Жесткие условия |
|  | Влажность (относ.вл.>50%, при отсутствии прямых солнечных лучей или при небольшом ветре или его отсутствии | Сухо (относ.вл.<50% или под прямыми солнечными лучами или ветрено. |
| Кисть: Полиэстер/нейлон | Разведение не требуется | Добавьте 518 Extender Максимальное количество 8 жидких унций на галлон краски Никогда не добавляйте другие краски и растворители |
| Валик: Высококачественный 3/8” |  |  |
| Распылитель: Безвоздушный Давление: 1500-2500 фунтов на кв.дюйм Насадка: 0,011-0,015 |  |  |

В разведении нет необходимости. Никогда не добавляйте другие краски или растворители. После работы промойте кисти, валики и другие инструменты в теплой воде с мылом. Составляющие распылителя ополосните уайт-спиритом, чтобы предотвратить появление ржавчины.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации.

Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:

Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».

Хранить в недоступном

для детей месте

Не замораживать

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира, водорастворимых частиц и плесени. Удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилежащими участками. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Поверхности из гипсокартона должны быть очищенными от шлифовальной пыли.  До и после того, как заполните отверстия от гвоздей, трещины и другие неровности, точечно загрунтуйте поверхность.

Перед нанесением базового покрытия недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть в течение 30 дней. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Гладкий или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы.

Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия затруднена. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Обратите внимание:    Покрытия Regal Select – самогрунтующиеся на большинстве поверхностей. На обнаженные субстраты необходимо нанести два слоя, на ранее окрашенные - один или два слоя. Хотя высокое качество наших продуктов иногда позволяет нанесение одного слоя, компания Benjamin Moore рекомендует нанесение двух слоев для достижения полного формирования цвета и максимального качества пленки. Внимание: Для некоторых темных цветов требуется грунтовка, заколерованная по специальной формуле, для достижения желаемого цвета. Проконсультируйтесь с вашим розничным продавцом Benjamin Moore®.

Дерево и древесные композитные материалы:

Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023) или Fresh Start High Hiding All Purpose Primer (046).

Для древесины с просачиванием древесных красителей, такой как красное дерево и кедр, используйте Fresh Start  Multi-Purpose Oil-Based Primer N024) или можно нанести 1-2 слоя Fresh Start High Hiding All Purpose Primer (046).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Гипсокартон:

Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Штукатурка:

Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Пористая или бутовая кладка:

Грунтовка: Ultra Spec Masonry Interior/Exterior Hi-build Block Filler (571)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Гладкий монолитный или сборный бетон:

Грунтовка: Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Черный металл (сталь и железно):

Грунтовка: Ultra Spec HP Acrylic Metal Primer (P04) или Super Spec HP Alkyd Metal Primer (P06)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Цветной металл (оцинкованный и алюминий): все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть эмульгатором масла и жира Corotech Oil & Grease Emulsifier (V600), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, без грязи, пыли, воска, мыльных пятен, масла, жира, водорастворимых частиц и плесени. Удалите шелушащуюся и отслаивающуюся краску и ошкурьте эти участки, чтобы выровнять их с прилежащими участками. Глянцевые поверхности  следует зачистить наждачной бумагой. Поверхности из гипсокартона должны быть очищенными от шлифовальной пыли.  До и после того, как заполните отверстия от гвоздей, трещины и другие неровности, точечно загрунтуйте поверхность.

Перед нанесением базового покрытия недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны окончательно высохнуть в течение 30 дней. Высохшая штукатурка должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 10. Мягкая, пористая и рассыпчатая штукатурка указывает на неправильное высыхание. Никогда не ошкуривайте оштукатуренную поверхность; срежьте любые выступы и загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Гладкий или монолитный бетон с очень гладкой поверхностью необходимо протравить или обработать абразивным инструментом, чтобы улучшить адгезию, после удаления всей опалубочной смазки и отвердителей. Перед нанесением грунтовки удалите всю пыль и рыхлые частицы.

Сложные поверхности: компания Benjamin Moore & Co. предлагает несколько специальных грунтовок для обработки поверхностей, на которых имеются пятна древесной смолы, жира, надписи цветным мелом, гладких поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и т.д., на которых адгезия затруднена. Ваш дистрибьютор Benjamin Moore® может порекомендовать вам подходящую грунтовку специального назначения для устранения проблем в каждом отдельном случае.

От грунтовки до завершающего покрытия:

Обратите внимание:    Покрытия Regal Select – самогрунтующиеся на большинстве поверхностей. На обнаженные субстраты необходимо нанести два слоя, на ранее окрашенные - один или два слоя. Хотя высокое качество наших продуктов иногда позволяет нанесение одного слоя, компания Benjamin Moore рекомендует нанесение двух слоев для достижения полного формирования цвета и максимального качества пленки. Внимание: Для некоторых темных цветов требуется грунтовка, заколерованная по специальной формуле, для достижения желаемого цвета. Проконсультируйтесь с вашим розничным продавцом Benjamin Moore®.

Дерево и древесные композитные материалы:

Fresh Start Multi-Purpose Latex Primer (N023) или Fresh Start High Hiding All Purpose Primer (046).

Для древесины с просачиванием древесных красителей, такой как красное дерево и кедр, используйте Fresh Start  Multi-Purpose Oil-Based Primer N024) или можно нанести 1-2 слоя Fresh Start High Hiding All Purpose Primer (046).

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Гипсокартон:

Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Штукатурка:

Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Пористая или бутовая кладка:

Грунтовка: Ultra Spec Masonry Interior/Exterior Hi-build Block Filler (571)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Гладкий монолитный или сборный бетон:

Грунтовка: Грунтовка/завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Черный металл (сталь и железно):

Грунтовка: Ultra Spec HP Acrylic Metal Primer (P04) или Super Spec HP Alkyd Metal Primer (P06)

Завершающее покрытие: 1 или 2 слоя Regal Select Semi-Gloss Finish (551)

Цветной металл (оцинкованный и алюминий): все новые металлические поверхности необходимо  тщательно помыть эмульгатором масла и жира Corotech Oil & Grease Emulsifier (V600), чтобы удалить все загрязнения. Новый блестящий цветной металл, который будет подвергаться абразивному износу, необходимо ошкурить мелкой наждачной бумагой или синтетической стальной подушкой, чтобы улучшить адгезию.